关于提名2023年度山东省科学技术奖励项目的公示

一、项目名称

高端发动机蠕墨铸铁件铸造关键技术及产业化

二、提名者、提名意见及提名等级

提名者：潍坊市科技局

提名意见：我单位认真审阅了该项目提名书及其附件材料，确认全部材料真实有效，相关栏目均符合山东省科学技术奖励委员会办公室的填写要求。

柴油发动机向高热效率、高可靠性、低排放和轻量化方向发展，蠕墨铸铁成为高端柴油发动机机体、缸盖的首选材料。项目针对蠕墨铸铁在批量生产过程中存在材料工艺控制稳定性差、铸件蠕化率100%在线无损检测难和材料缩松倾向大导致铸件废品率高等技术瓶颈开展技术攻关，突破了蠕墨铸铁材料炉前检测与调控、蠕化率在线无损检测与自动分拣和蠕墨铸铁机体缸盖铸造仿真与工艺设计等关键技术，主要技术指标优于国内外同类产品，总体技术达到国际领先水平。获授权专利18项，企业技术秘密4项，发表论文20篇，参与起草国家标准1项，团体标准1项。

项目技术已全面应用于潍柴新一代高端发动机，并为全球首台商用热效率52.28%的发动机提供了关键材料支撑，近三年，应用该技术的发动机广泛配套于重汽、陕汽及一汽等整车企业，经济效益显著。实现了动力装备用高性能蠕墨铸铁材料的自主突破，为推动我国发动机产业技术升级、节能减排做出了巨大贡献。

提名等级：山东省科学技术进步奖一等奖。

三、项目简介

柴油发动机向高热效率、高可靠性、低排放和轻量化方向发展，对其关键零部件的材料性能提出了更高的要求。与传统铸铁材料相比，蠕墨铸铁具有强度高、热疲劳性能和物理性能优等综合优势，成为高端柴油发动机机体、缸盖的首选材料。然而，蠕墨铸铁在批量生产中存在材料控制稳定性差、组织在线无损检测难、复杂铸件缩松废品率高等技术瓶颈，其核心技术长期受国外垄断。围绕上述技术难题，企业经过十余年技术攻关，取得以下创新性成果：

1、揭示了稀土元素在蠕墨铸铁铁液中的赋存状态及其对蠕虫状石墨形核和生长的作用机理，发明了低稀土含镁蠕化包芯线，扩大了蠕化剂加入范围，解决了蠕化率难以控制的行业难题；开发了涂覆FeS2变质剂的球形双室热分析样杯，使炉前检测时间缩短至90s，仅为常规方法的50%，解决了因检测等待时间长导致蠕化失效的问题；发明了基于“热分析曲线特征点+主元素含量”的铁液蠕化孕育质量评价方法，开发了铁液蠕化孕育效果炉前检测和动态调控系统，实现了蠕化率在85~95%理想区间的稳定控制，单包铁液处理量达到行业最大40吨。

2、揭示了蠕墨铸铁件表面形态、基体组织、耦合剂状态等多因素对超声声速的影响规律，建立了蠕化率与声速之间的关系模型，实现了蠕化等级评价准确性100%；发明了超声换能器的设计和频率优化方法，实现了超声波频率与铸件材料的最佳匹配；研制了高度集成的机体缸盖蠕化率自动在线无损检测与分拣装备，填补了国际空白，解决传统抽样检测的弊端，实现了批量生产铸件蠕化率的100%检测，检测周期小于60s，一次检出率高于98%，达到国际领先水平。

3、开发了蠕墨铸铁铸造仿真分析平台，构建了“冷却速度-组织-性能”定量关系模型，实现了铸件不同位置性能的精准预测与评判；建立了工艺材料热物性参数数据库，形成了蠕墨铸铁机体缸盖缩松缺陷判定准则，开发了以工艺仿真为驱动的产品结构设计方法，实现开发效率提升30%以上，成本降低20%以上。开发了基于蠕墨铸铁“收缩-膨胀”特性的铸件凝固顺序调控技术，发明了蠕墨铸铁机体反重力双冒口补缩工艺、联体缸盖共享冒口补缩工艺，解决了关键部位孤立液相区难以补缩的难题，实现了传统补缩技术的创新突破。

项目授权专利18项，企业技术秘密4项，发表论文20篇，参与起草国家标准1项、团体标准1项，经鉴定，项目总体技术达到国际领先水平。项目技术已全面应用于潍柴新一代高端发动机，近三年，应用该技术的发动机广泛配套于重汽、陕汽及一汽等整车企业，累计销售22.07万台，经济效益显著。

项目研发了完整的高端蠕墨铸铁制造技术，实现了动力装备用高性能蠕墨铸铁材料的自主突破，并为全球首台商用热效率52.28%的发动机提供了关键材料支撑，推动了发动机产业的技术升级，显著提升了我国高端装备的技术水平、国际市场竞争力和系统创新能力。项目技术入选工信部与中央电视台联合推出的《大国重器》纪录片。

四、主要知识产权和标准规范等目录

主要知识产权和标准规范等目录

| 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 | 第一完成人是否为发明人（标准起草人） | 第一完成单位是否为权利人（标准起草单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 一种喂线法生产蠕墨铸铁用包芯线以及一种蠕墨铸铁的制备方法 | 中国 | ZL201310008155.5 | 2016.1.6 | 第1914681号 | 潍柴动力股份有限公司 | 李明；房夺；张行河；姜爱龙 | 有效 | 是 | 是 |
| 发明专利 | 一种蠕墨铸铁铁液孕育多特征点双样杯热分析评价方法 | 中国 | ZL202210039806.6 | 2022.4.8 | 第5059090号 | 潍柴动力股份有限公司 | 姜爱龙; 王健; 李娜娜; 刘庆义; 房夺; 石德全; 徐振宇 | 有效 | 是 | 是 |
| 发明专利 | 一种铸件蠕化率检测装置 | 中国 | ZL202110915001.9 | 2022.7.19 | 第5320179号 | 潍柴动力股份有限公司 | 刘庆义；李继超；孙玉成；姜爱龙；房夺 | 有效 | 是 | 是 |
| 发明专利 | 一种钇基重稀土镁合金包芯线及其在制备厚大蠕墨铸铁铸件的应用 | 中国 | ZL202011552716.4 | 2022.9.23 | 第5475671号 | 潍柴动力股份有限公司 | 李娜娜；姜爱龙；刘庆义；房夺；王超 | 有效 | 是 | 是 |
| 发明专利 | 一种铸铁金属液性能调控方法 | 中国 | ZL202111529966.0 | 2022.1.14 | 第5033503号 | 潍柴动力股份有限公司 | 姜爱龙; 李继超; 孙玉成; 田普昌; 孙帆 | 有效 | 是 | 是 |
| 发明专利 | 检测铸件抗拉强度的方法 | 中国 | ZL202210421593.3 | 2022.7.19 | 第5315877号 | 潍柴动力股份有限公司 | 姜爱龙；李继超；孙玉成 | 有效 | 是 | 是 |
| 发明专利 | 一种空心夹心式压电陶瓷超声换能器的设计方法 | 中国 | ZL201810316900.5 | 2021.10.8 | 第4720702号 | 哈尔滨理工大学 | 高桂丽；王傲；石德全；李大勇 | 有效 | 否 | 否 |
| 发明专利 | 一种蠕墨铸铁蠕化率的判定方法 | 中国 | ZL202211225195.0 | 2022.12.30 | 第5672873号 | 山东大学 | 林晓航；田学雷；姜爱龙 | 有效 | 是 | 否 |
| 国家标准 | 蠕墨铸铁件 | 中国 | GB/T26655 | 2022.3.9 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 中车戚墅机车车辆工艺研究所有限公司、潍柴动力股份有限公司、广西玉柴机器配件制造有限公司等 | 钱坤才、姜爱龙、吴宝成等 | 有效 | 是 | 是 |
| 行业标准 | 混合型多芯料铸造用包芯线 | 中国 | T/CFA020208012 | 2021.7.23 | 中国铸造协会 | 哈尔滨科德威冶金股份有限公司、哈尔滨工程大学、潍柴动力股份有限公司等 | 吴玉彬；巫瑞智；姜爱龙等 | 有效 | 是 | 是 |

五、主要完成人

姜爱龙、王健、石德全、伍启华、林晓航、祁小玲、孙玉成、李娜娜、房夺、李继超、吕清轲、张红阳、张敏之、许景峰、乔进国

六、主要完成单位

潍柴动力股份有限公司、哈尔滨理工大学、山东大学、潍柴重机股份有限公司、潍柴（潍坊）材料成型制造中心有限公司、博杜安（潍坊）动力有限公司